## Slide 1: YMTC 3D NAND 232Layers QLC (EMS 峨嵋山)
12.88 mm
4.02 mm
plane
SSD capacity: 512GB
Die capacity: 1Tb
Plane Number: 4
Die size: 12.88 x 4.02 = 51.91mm^2

## Slide 2: Technology Development
記憶體堆疊對邏輯電路產生的熱傷害，隨著層數增加而加劇。晶圓對接有助於降低熱傷害的影響。
長江存儲是第一個提出晶圓對接的記憶體廠家。

## Slide 3: SEM電子顯微鏡影像
CMOS substrate
BSSC
(Backside Source Contact)
Desk1
Desk2
CMOS wafer
Memory wafer
128 Layers
(6.28um)
125 Layers
(6.13um)
Bonding interface
Xtacking
Xtacking
String stacking
String stacking
232L
128L
125L

## Slide 4: Staircase
12.4um
8.28um
6.71um
4.17um
128L
125L
72L
Memory height increases ~297%
Staircase width reduces ~19%
232L VCE (Vertical Gate Efficiency) 91.6%, 64L VCE 88.8%
 |  |  | 64L->232L
 | 232L | 64L | Improve Ratio
Layer Number | 253 | 72 | +351%
Height(nm) | 12400 | 4170 | +297%
Layer Thickness(nm) | 49.01 | 57.92 | -15%
YMTC EMS 232L
YMTC JGS 64L